# 微反应法合成CdSeS三元合金量子点（小三，加粗，居中，段前1行，段后0行）

学号 姓名（宋体，小四，居中，段前段后各0.5行）导师

（正文，宋体五号，行距12磅，段前段后0行）

摘要：合金量子点可以通过改变组分和内部结构来实现光电性能的调控。本文搭建了合成CdSeS三元合金量子点的毛细管微反应装置，研究发现通过优化反应物浓度、停留时间和反应温度等合成参数，增加S的含量可使荧光光谱从584 nm显著蓝移到468 nm处，且荧光半峰宽仅为31 nm。为了提高荧光量子产率和减少生物毒性，对合成的量子点进行了无机包裹，得到了CdSeS/ZnS核壳结构量子点，其荧光量子产率可达到60 %  。

关键词: 微反应；合金量子点；核壳结构 （关键字、摘要的具体格式请仿照本文）

Synthesis of CdSeS Ternary Alloyed Quantum Dots via Microreaction

Student number  Name（英文用Times New Roman）Advisor

Abstract: Different from the quantum size effect of traditional quantum dots (QDs), alloyed QDs can tune the optical and electrical properties by changing the composition and internal structure. In this paper, the synthesis device of CdSeS ternary alloyed QDs was set-up based on the capillary microreactor. With the increase of the S content, the photoluminescence spectra blue-shift systematically across the visible spectrum from 584 nm to 468 nm, indicating the formation of alloyed nanocrystals. By systematic optimization of the parameters, such as concentration, residence time, and temperature and so on, high-quality CdSeS alloyed QDs with FWHM for the photoluminescence peak only 31nm were prepared. In order to improve fluorescence quantum yields and reduce the toxicity, CdSeS / ZnS core-shell quantum dots were synthesized. To confirm the optimal synthesis conditions, its reaction kinetics data were analyzed.

Keywords: Microreaction; Alloyed quantum dot; Core-shell structure

投稿时间节点及格式要求

- 2016年10月20日前发送论文题目至收稿邮箱。邮件标题格式：“姓名—学号—导师姓名”，邮件内容应包含信息：（1）论文题目；（2）内容分属类别（参考征文通知中的“征稿范围”）；（3）是否愿意10月30日之内投递全文或海报（参加奖项角逐）；（4）是否愿意参加口头报告？（最终是否参加口头报告以评审小组初审结果为准）。

- 2016年10月30日前发送摘要或者全文（海报）。邮件标题格式：“姓名—学号—摘要（或全文或海报）”。摘要或全文(海报)按照网站下载模板填写，以附件形式随邮件发送。附件名称格式为：“姓名—摘要—中文（或英文）”，“姓名—全文—中文（或英文）”，“姓名—海报—中文（或英文）”。

- 2016年11月30日前所有参会同学发送全文至收稿邮箱。